www.viscosimetro.com.br

TABELAS DE EQUIVALENCIA

VALORES MÉDIOS DE VISCOSIDADE, ENTRE AS VÁRIAS COMPANHIAS DE PETRÓLEO

| GRAU SAE W | VISCOSIDADE SSU A 37,8ºC | VISCOSIDADE CsT A 40ºC |
| --- | --- | --- |
| 10 | 200 | 42,9 |
| 20 | 350 | 75,4 |
| 30 | 550 | 118,6 |
| 40 | 800 | 172,6 |
| 50 | 1220 | 263,3 |
| 20 / 40 | 700 | 151 |
| 90 | 1050 | 226,8 |
| 140 | 2100 | 453,6 |

| LIMITES DE CONDENAÇÃO PARA ANÁLISE DE VISCOSIDADE DE ÓLEOS LUBRIFICANTE |
| --- |
| GRAU SAE W | VISCOSIDADE MÍNIMA ADMISSÍVEL EM SSU | VISCOSIDADE MAXIMA ADMISSIVEL EM SSU |
| 10 | 140 | 270 |
| 20 | 240 | 470 |
| 30 | 380 | 740 |
| 40 | 560 | 1080 |
| 50 | 850 | 1650 |
| 20 / 40 | 490 | 940 |
| 90 | 890 | 1310 |
| 140 | 1780 | 2620 |

TABELA: EQUIVALÊNCIA DE VISCOSIDADE

SEGUNDOS SEYBOLT UNIVERSAL (SSU)

X

CINEMÁTICA (cSt)

| SSU | cSt | SSU | cSt | SSU | cSt | SSU | cSt | SSU | cSt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 4,24 | 140 | 29,65 | 300 | 64,6 | 575 | 124,0 | 1000 | 216,0 |
| 50 | 7,36 | 150 | 31,90 | 325 | 70,0 | 600 | 129,4 | 1100 | 237,5 |
| 60 | 10,32 | 160 | 34,10 | 350 | 75,4 | 625 | 134,8 | 1200 | 259,0 |
| 70 | 13,08 | 170 | 36,35 | 375 | 80,8 | 650 | 140,2 | 1300 | 281,0 |
| 80 | 15,66 | 175 | 37,45 | 400 | 86,2 | 675 | 145,6 | 1400 | 302,0 |
| 90 | 18,12 | 180 | 38,55 | 425 | 91,6 | 700 | 151,0 | 1500 | 324,0 |
| 100 | 20,55 | 190 | 40,75 | 450 | 97,0 | 750 | 161,8 | 1600 | 345,5 |
| 110 | 22,85 | 200 | 42,90 | 475 | 102,4 | 800 | 172,6 | 1700 | 367,0 |
| 120 | 25,15 | 225 | 48,25 | 500 | 107,8 | 850 | 183,4 | 1800 | 388,5 |
| 125 | 26,30 | 250 | 53,7 | 525 | 113,2 | 900 | 194,2 | 1900 | 410,0 |
| 130 | 27,45 | 275 | 59,2 | 550 | 118,6 | 950 | 205,0 | 2000 | 432,0 |

TABELA: EQIVALÊNCIA DE VISCOSIDADE

CINEMÁTICA (cSt)

X

VISCOSIDADE SEYBOLT UNIVERSAL (SSU)

| cSt | SSU | cSt | SSU | cSt | SSU | cSt | SSU | cSt | SSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 42,4 | 60 | 279 | 115 | 533 | 170 | 788 | 260 | 1204 |
| 10 | 58,8 | 65 | 302 | 120 | 556 | 175 | 811 | 270 | 1251 |
| 15 | 77,4 | 70 | 325 | 125 | 579 | 180 | 834 | 280 | 1297 |
| 20 | 97,8 | 75 | 348 | 130 | 602 | 185 | 857 | 290 | 1343 |
| 25 | 119,4 | 80 | 371 | 135 | 625 | 190 | 880 | 300 | 1390 |
| 30 | 141,5 | 85 | 394 | 140 | 649 | 200 | 927 | 320 | 1482 |
| 35 | 164,0 | 90 | 417 | 145 | 672 | 210 | 973 | 340 | 1575 |
| 40 | 186,8 | 95 | 440 | 150 | 695 | 220 | 1019 | 360 | 1668 |
| 45 | 210 | 100 | 463 | 155 | 718 | 230 | 1065 | 380 | 1760 |
| 50 | 233 | 105 | 487 | 160 | 741 | 240 | 1112 | 400 | 1853 |
| 55 | 256 | 110 | 510 | 165 | 764 | 250 | 1158 | 440 | 2038 |